WINSON® PUR 3208

技术说明书

简介 WINSON PUR 3208乳液是改性硅氧烷和有机硅树脂混合乳化后形的乳液。

物理指标 外观 乳白色液体 固含量 20% 比重，25(C 约1.0 pH 值 约6-7 乳化剂类型 非离子 稀释剂 水

应用 车顶复合材料脱模剂 酚醛和环氧树脂脱模剂 复合材料脱模剂

使用工艺 WINSON PUR 3208乳液的低粘度意味着它可以直接使用，或用水稀释后使用。稀释时，在搅拌下将水加入到乳液中。 WINSONPUR 3208乳液主要用作环氧复合材料和PU材料的成型工艺，耐高温低温效果好，成膜弹性强，脱模力好，喷涂一次可以反复脱模6-8次。用在环氧复合车顶工艺时，稀释倍数在3-5倍左右。本品用于PU自结皮制品脱模时，可达到干爽亮光的效果，推荐稀释倍数为10倍。

包装 WINSON PUR3208乳液以30kg或200kg桶装供应

贮存与贮存期 在2oC~30oC条件下保存在原始未开封容器中，WINSON PUR 3208乳液的标准有效期是从生产日期起10个月。请参考包装上的储存建议和失效日期。